ПОЛИГРУНТ ЭП – химстойкий эпоксидный грунт для бетона и бетонных полов

• упрочняет и закрепляет поверхность
• водостойкий и водонепроницаемый
• улучшает адгезию финишного слоя

Грунт ПОЛИГРУНТ ЭП – материал на эпоксидной основе.
Защищает пористые поверхности от разрушения и коррозии, упрочняет и обеспыливает основание, закрывает поры, способствует надежному сцеплению с финишными материалами.
Устойчив к воздействию воды, химических веществ, механическому и абразивному износу.
После высыхания образует глянцевое покрытие.

Основные области применения

Применяется внутри помещений, «под навесом»:

- для грунтования при подготовке бетонных поверхностей перед устройством эпоксидных полов всех типов;
- для грунтования и пропитки других минеральных поверхностей: искусственный и минеральный камень, кирпич, шифер и т.п.
Используется на объектах промышленного и гражданского назначения: торговые и производственные помещения, предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, детские и медицинские учреждения, складские помещения, самолетные ангары, авторемонтные мастерские, гаражи и т.д.

Применяется при устройстве следующих полов и покрытий:

• защитная пропитка для бетона;
• окрасочные эпоксидные покрытия;
• покрытия, наполненные песком (кварцнаполненные полы);
• эпоксидные полы наливные;
• противоскользящие покрытия;
• декоративные полы с чипсами, флоками, блестками;
• декоративные фото- и 3D-наливные полы.

Подготовка основания к нанесению

Основание должно быть сухим (влажность не более 4%).
Гидроизоляция обязательна.
Поверхность очистить от грязи, удалить замасленные участки, цементное (известковое) молочко.
Непосредственно перед нанесением первого слоя грунта поверхность обеспылить промышленным пылесосом.

Подготовка состава к нанесению
Поставляется в виде двух компонентов – А и Б, соотношение компонентов по объему 4.13:1 (по массе 16.1:3.9).
Компонент А и компонент Б предварительно размешать, затем в компонент А добавить компонент Б. Полученную смесь тщательно перемешать вручную или низкооборотистой дрелью (не более 400-600 об./мин.) в течение 2-3 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов. Смешанный материал сразу вылить и распределить по поверхности. Жизнеспособность приготовленного состава не менее 40 минут.

Способ нанесения

Наносить кистью, нейлоновым или меховым валиком с коротким ворсом, стойким к растворителям. В зависимости от марки бетона наносить 1-2 слоя для грунтования, 2-3 слоя для устройства пропитки.
Температура основания и воздуха: от +5 до +25°С, влажность не более 80%. 
Температура материала: от +5 до +25°С.
Послойная сушка грунта: 8-12 часов до потери липкости. Нанесение финишного слоя эмали или наливного пола рекомендуется после наступления степени 3, ориентировочно через 8-12 часов при температуре +20°С, но не позже чем через 72 часа и зависит от температуры и влажности основания и воздуха.
На низких марках бетона наносить грунт повторно через 4-6 часов после первого слоя (по липкой поверхности). 
После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями.
Температура эксплуатации: от –60 до +120°С.

Расход

0,15-0,25 кг/м2 в зависимости пористости бетона.

Тара

Ведра по 20 кг, комплект: 17,8+2,2 кг.

Меры предосторожности

При проведении и после окончания внутренних работ проветрить помещение. 
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей.
Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от –20 до + 25°С. 
При хранении и транспортировке при температуре ниже 20°С в компоненте А может образоваться трудноперемешиваемый осадок. Для восстановления нагреть компонент А до температуры 60°С (например, на «водяной бане») и перемешать. Материал восстановится.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. 
 Технические данные

| Технические данные | Показатель |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость янтарного цвета |
| Массовая доля нелетучих веществ, (сухой остаток), %, не менее | 50 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Жизнеспособность после смешивания компонентов при t (20,0±0,5)°С, мин., не менее | 40 |
| Интервал рабочих температур в воздушной среде, °С | от –60 до +120°С |
| Адгезия к стеклу, балл, не более | 1 |

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018