МАСТЕРМЕТ Platinum – краска (грунт-эмаль) для металла по ржавчине, серебристая

• надежное предотвращение коррозии

• высокая износостойкость

• масло- и бензостойкость покрытия

• стойкость к морской и пресной воде

• серебристая

Однокомпонентная грунт-эмаль для металла Мастермет Platinum на алкидной основе с

добавлением алюминиевой пудры.

Тиксотропна, обладает высокими водостойкими, атмосферостойкими,

противокоррозионными, износостойкими и маслобензостойкими свойствами.

Алюминиевая пудра способствует повышению защитных свойств покрытия за счет

барьерного эффекта.  Совмещает в себе свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и финишного покрытия. Эмаль имеет способность отражать лучи солнечного света и рассеивать инфракрасное излучение, что предохраняет поверхности металлоконструкций, ангаров и крыш от перегрева. Система покрытия, состоящая из одного слоя антикоррозионной грунтовки и 2-х слоев эмали, сохраняет защитные свойства до 10 лет, в зависимости от типа грунтовки и условий эксплуатации.

Основные области применения

Грунт-эмаль по металлу Мастермет Platinum предназначена для получения

долговременной антикоррозионной защиты изделий машиностроения, стальных труб и

конструкций, опор линий электропередачи, ангаров, оцинкованных крыш и куполов, труб

и нефтегазопроводов, емкостей под воду, металлических площадок и бассейнов,

эстакад и плавучих доков, мостов и гидротехнических сооружений, любых

металлоконструкций, эксплуатирующихся во влажной атмосфере, в условиях морской и

пресной воды.

Подготовка основания к нанесению

При окраске без предварительного грунтования, максимально очистить поверхность в

т.ч. от старой отслоившейся краски и обезжирить.

При окраске ржавых или особо ответственных конструкций рекомендуется

предварительное использование фосфатирующего состава ГРУНТОМЕТ ФОСФАТ.

Подготовка состава к нанесению

Перед применением эмаль тщательно перемешивают до однородного состояния.

По необходимости до рабочей вязкости эмаль разбавляют растворителями: У-

РАСТВОРИТЕЛЬ, КСИЛОЛ, ТОЛУОЛ или их смесью.

Способ применения

Наносят на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и

рыхлой ржавчины поверхность в один-два слоя.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и

воздуха от -10° до +35°С и влажности не более 80%. Температура материала: от +10° до

+30°С.

Время высыхания на отлип – 1 час при температуре 20°С

Послойная сушка 2 ч, в зависимости от температуры и влажности. После окончания

работ инструмент очистить органическими растворителями.

Температура эксплуатации от –40°С до +60°С.

Срок ввода покрытия в эксплуатацию, контактирующего с водой (емкости, бассейны) не

ранее 7 суток.

Расход

150-200 г/м2 при толщине одного слоя 40-50 мкм.

Цвет

Серебристо-белый.

Тара

Купить Мастермет Platinum можно в ведрах по 20кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых

солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.

Хранить и транспортировать при температуре от -30°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Основа материала – смесь полимерных смол

Внешний вид пленки – однородная полуглянцевая поверхность

Массовая доля нелетучих веществ, %, 40-45

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 80-130

Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее 48

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018