МЕТАЛЛИТ ПЛЮС  – износостойкая уретановая краска (эмаль) для металла по ржавчине 3 в 1

• универсальная
• быстросохнущая
• антикоррозионная
• износостойкая
• атмосферостойкая
• эластичная
• грунт-эмаль 3 в 1
• наносится прямо на ржавчину
• длительная защита от коррозии

Грунт-эмаль МЕТАЛЛИТ ПЛЮС – однокомпонентный материал на основе уретанового лака с активными антикоррозионными добавками.
Благодаря уникальной формуле 3 в 1 совмещает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и износостойкой эмали. 
Защищает металлические и железобетонные поверхности от коррозии при длительном атмосферном воздействии в умеренном и холодном климатах, в условиях агрессивной промышленной атмосферы.
После высыхания образует ровную гладкую однородную глянцевую пленку. 
Также материал обладает повышенным показателем тиксотропности по сравнению с аналогами. Благодаря этому свойству краска не "течет" после нанесения на вертикальную поверхность. При необходимости, можно осуществлять покраску в один слой. Благодаря тиксотропному эффекту допускается нанесение при температуре от -5 гр. Все эти свойства дают существенное преимущество при больших объемах покраски, когда важны простота нанесения, экономичность расходования материала, необходимость нанесения при холодных погодных условиях.
Универсальность применения и быстрое время высыхания позволяют сократить трудовые и материальные затраты производства.

Основные области применения

Применяется для грунтования и окраски металлических чистых или ржавых поверхностей без предварительного грунтования.
Используется для защиты от коррозии строительных металлоконструкций, мостов, гидросооружений, эстакад, платформ, металлических опор ЛЭП и антенных мачт, труб, трубопроводов, нефтегазопроводов, технологического оборудования, станков, металлоконструкций в машиностроении, энергетической промышленности, железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной техники, строительных транспортных средств и спецтехники и т.п.

Подготовка основания к нанесению

Поверхность очистить от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Поверхность обработать обезжиривателем или летучим растворителем.

Подготовка состава к нанесению

Перед нанесением тщательно перемешать до однородного состояния.
При необходимости разбавить до рабочей вязкости КСИЛОЛОМ до 5%.

Способ применения

Наносится в один-два тонких слоя кистью, валиком или краскопультом. 
Рабочая вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) при температуре (20±0,5)°С:
- при нанесении методом пневматического распыления – 18-25 с;
- при нанесении методом безвоздушного распыления – 45 с;
- при нанесении кистью или валиком – не менее 35-40 с.
Температура нанесения: от -5 до +80°С. Температура материала +10 - +25°С.
Время высыхания до степени 3 при t (20±2)°С – 4-5 ч, при t (80±2)°С – 30 минут.
Температура эксплуатации покрытия – от –30 до +100°С.

Окончательная полимеризация через 5-7 суток при температуре 20°С.

Расход

0,08-0,11 кг/м2 при толщине одного слоя 25-35 мкм.

Цвет

Колеруется в любой цвет по каталогу RAL под заказ.

Меры предосторожности

При проведении и после окончания внутренних работ тщательно проветрить помещение. 
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей.
Хранить в плотно закрытой таре при температуре от –30 до + 30°С.  При хранении материала в отрицательных температурах необходимо выдержать за сутки материал в теплом помещении и использовать теплым. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

| Технические данные | Показатель |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-60 |
| Условная вязкость по вискозиметру В3-246 (сопло 4 мм) при t (20,0±0,5)°С, с, не менее | 80 |
| Твердость покрытия, не менее | 0,4 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 4 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 48 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч, не менее | 24 |

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018