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• термостойкая до +500°С
• высокоадгезионная к металлам
• влагостойкая и солестойкая
• маслобензостойкая

Краска (эмаль) ТЕРМО 500 – материал на основе кремнийорганической смолы, представляет собой суспензию пигментов и растворителей в кремнийорганическом лаке с целевыми добавками.
Защищает от коррозии поверхность металла, эксплуатирующегося при температуре от –60 до +500°С в условиях агрессивной промышленной атмосферы при воздействии повышенной влажности, солей, нефтепродуктов, масел, бензина и т.п.
После высыхания образует ровную гладкую однородную матовую пленку. 

Основные области применения
Применяется внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.
Предназначена для защитной и антикоррозионной окраски металлического оборудования, нефтепроводов и газопроводов, дымовых труб, печей для бань и саун, печей для сжигания отходов, паропроводов с перегретым паром, отопительных приборов и стальных радиаторов, выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и т.п. 
Используется также для защиты бетонных, железобетонных, асбоцементных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей при окрашивании в три слоя.

Подготовка основания к нанесению
Поверхность очистить от грязи, пыли, масел, ржавчины, окалины, остатков старой краски ручным или механическим способом до St 3 или дробеструйным (пескоструйным) методом до степени SA2-SA2,5 по международному стандарту ISO 8501-1. Обезжирить ветошью, смоченной СОЛЬВЕНТОМ, КСИЛОЛОМ, АЦЕТОНОМ или другими ароматическими растворителями.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.

Подготовка состава к нанесению
Перед нанесением тщательно перемешать до полного исчезновения осадка.
Измерить вязкость, при необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителем (СОЛЬВЕНТ, КСИЛОЛ, Р-646).

Способ применения
Наносить кистью, валиком, окунанием, пневматическим или безвоздушным распылением. 
Температура нанесения: от –20 до +40°С. 
Наносить в 2-3 перекрестных слоя с промежуточной сушкой между слоями до состояния «на отлип» с интервалом 0,5-2 часа при температуре (20±2)°С.
При температуре окружающего воздуха ниже +3°С температура самой эмали должна быть не менее +15°С.
Толщина высохшего покрытия при эксплуатации до +500°С должна составить 40-50 мкм.
Время высыхания до степени 3: при +20°С – 2 часа, при +150°С – 0,5 часа.
Термостойкость: при +500°С – не менее 5 часов.

Расход
0,11-0,15 кг/м2 при толщине одного слоя 15-20 мкм. Рекомендуется 2-3 слоя.

Цвет
Стандартные цвета: белый, серый, черный, красно-коричневый, красный.
Колеруется в зеленый цвет под заказ от 300 кг.

Меры предосторожности
Проводить окраску при постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляции. 
Использовать индивидуальные средства защиты.
Не работать вблизи открытых источников огня.

Хранение
Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей и влаги.
Хранить в плотно закрытой таре при температуре от –30 до + 30°С. 
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. 

Технические данные

	Технические данные
	Показатель

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	45

	Условная вязкость по вискозиметру В3-246 (сопло 4 мм) при t (20,0±0,5)°С, с, не менее
	25

	Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более
	2

	Прочность пленки при ударе, см, не менее
	40

	Прочность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	Степень перетира, мкм, не более
	45

	Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее
	72

	Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч, не менее
	36
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